| 品牌 | 兰陵油漆 | 型号 | C04-42 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 醇酸磁漆 | 用途 | 金属、设备、机械、管道 |
| 按溶剂类型分 | 其他 | 防霉性 | 良好 |
| 贮存稳定性 | 良好 | 附着力 | 强 |
| 涂刷性 | 好 | 表干时间 | 5h |
| 耐化学腐蚀性能 | 良好 | 耐酸性能 | 良好 |
| 耐碱性能 | 良好 | 耐油性 | 较好 |
| 厂家 | 江苏兰陵油漆厂家 |  |  |

供应兰陵油漆 江苏兰陵牌C04-42醇酸磁漆 醇酸面漆 设备漆 消防管道漆 醇酸漆 兰陵油漆厂家直供

兰陵牌C04-42醇酸磁漆具有良好的耐候性，漆膜不易黄变、粉化；机械性好，附着力强，不易脱落。兰陵牌C04-42醇酸磁漆能够在常温下干燥，也能在低温下烘干。

兰陵醇酸磁漆适用于户外钢铁、木材、设备、机械、管道等表面佐防护与装饰涂层，颜色亮丽、多样，还可根据客户需求进行定制。

兰陵牌C04-42醇酸磁漆施工参数：

混合配比：单罐装

熟化时间：打开搅拌均匀即可使用

适用期：无限制

施工方法：高压无气喷涂、油漆喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂：兰陵牌X-6醇酸涂料稀释剂

干燥时间：表干5h，实干24h

漆膜厚度：湿膜75μm，干膜30μm