| 品牌 | 兰陵油漆 | 型号 | H53-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 环氧防腐涂料 | 用途 | 桥梁涂料 |
| 按溶剂类型分 | 油性漆 | 防霉性 | 良好 |
| 贮存稳定性 | 良好 | 柔韧性 | 良好mm |
| 附着力 | 良好 | 涂刷性 | 良好 |
| 冲击强度 | 好cm | 表干时间 | 2h |
| 耐化学腐蚀性能 | 好 | 耐酸性能 | 好 |
| 耐碱性能 | 好 | 耐盐性能 | 好 |
| 耐油性 | 较好 | 厂家 | 江苏兰陵油漆 |

兰陵牌环氧云铁中间漆由环氧树脂、鳞片状云母氧化铁、防锈添加剂、固化剂等组成，分为甲、乙双组份包装。具有较高的封闭性、耐热、防蚀性良好，并具有广泛的配套性。

兰陵牌环氧云铁中间漆可做防蚀漆，可作为环氧富锌底漆的加涂层，能够增加封闭性和防锈性能，适用于船舶、集装箱、桥梁、煤气柜、港口机械、各种钢结构、混凝土等。

混合配比：甲组份：乙组份=24:4

熟化时间：23±2℃，0.5小时-1小时

适用期：23±2℃，8小时

施工方法：高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂