| 品牌 | 兰陵油漆 | 型号 | 面漆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 聚氨酯防腐涂料 | 用途 | 金属涂料 |
| 按溶剂类型分 | 其他 |  |  |

江苏兰陵S52-41聚氨酯面漆 耐磨耐酸碱工业防腐涂料

兰陵聚氨酯面漆由含羟基树脂、颜料等与固化剂配置而成，分甲、乙组分包装。

1、漆膜耐磨性能好，坚韧丰满，色泽光亮。

2、耐酸碱盐类腐蚀和化工大气腐蚀

3、具有良好的装饰性能，耐久性

适用于钢结构表面做防腐面漆，也可用于木材及水泥制品

表面处理：在前道原涂层规定涂装时间间隔内涂上聚氨酯面漆。

注意事项：

1、本涂料施工条件是温度0-35℃，相对湿度≤85%，或被涂物表面应高于露点温度3℃以上，在有雨、雾、雪和较大灰尘条件下，不可施工。

2、该涂料可以用喷涂、刷涂、辊涂等方法，不同施工方法对涂料粘度要求不一样，调整涂料的粘度应使用配套稀释剂，严禁用水，香蕉水，醇，汽油等。

3、聚氨酯涂料属“化学反应性”涂料，施工前必须充分搅拌均匀，按规定质量比配准并混合均匀，在25℃—（-35℃）的气温下静止20分钟熟化后方可施工。如气温低于25℃是可使用延长熟化时间，经熟化后的涂料应在4-8小时内用完，以免胶结浪费。

4、涂料使用后包装桶盖必须盖严密封，否则易受潮气、醇、水的作用而变质

5、本产品在涂装后漆膜在常温下七天后完全固化，才能交付使用。